YB-5800系列自干金属玻璃油墨

本产品采用高级进口丙烯酸树脂和高级颜料经过细制研磨加工组合而成。

适用范围：各种塑胶，电镀(含水电镀)、金属、阳极氧化铝表面、不锈钢制品，静电喷漆面及烤漆面等制品的丝印及移印，不需加固化剂，不需烘烤，即可获得优异的附着力。

产品特性：平光、附着力佳、流平性佳、硬度强、耐酒精、耐冲压、抗刮伤、耐化学品。

油墨调配方法：搅拌时先加稀释剂3%-5%左右稀释到印刷适合粘度。

干燥时间：表干时间自然挥发5-10分钟，实干时间在24小时以内，48小时后达最佳性能，烤箱150℃烘烤30秒性能更优。

稀释剂：建议采用本公司配套专用稀释剂开油。

【油墨使用注意事项】

1、试印确认符合要求后再批量生产。

2、做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。

4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

5、丝网印刷加适量拉丝膏用本公司特慢干稀释剂更适宜印刷工艺顺畅。

6、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网。

【油墨性能检测结果】

1、3M胶纸粘在画有百格的油墨表面45度角迅速拉起不脱油。

2、纯度99%的酒精500G力在油墨表面来回擦拭100次无脱色。

【油墨使用安全规则】

1、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火

2、使用时注意施工场所的通风状况良好。

3、尽量避免皮肤直接接触。

4、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

5、对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透手套。

6、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网